普通车床加工工序卡

| 南昌大学 工程训练中心 | 普通车床加工工艺卡 | 产品型号 | 零件号 | 零件名称 | 件数 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实训产品 | 0006 | 螺纹体 | 1件 | 共1页 |
| 零件加工路线 |  | 零 件 规 格 |
| 车间 D-3 | 工序 |  | 材料 | Q235钢 Φ25圆棒 |
| 库房 | 下料 |  | 重量 | 0.154kg |
| 车工 | 去毛刺 |  | 毛坯料尺寸： Φ25×40mm |
| 车工 | 粗车 |  | 零件技术要求 |
| 车工 | 精车 |  | 1. 表面无毛刺 |
| 车工 | 去毛刺 |  |  |
| 检验室 | 检验 |  |  |
| 序号 | 工步 名称 | 设备名称 | 设备 型号 | 工具编号 | 工具 名称 | 工序内容 | 单位工时 | 备注 |
| 1 | 找正 夹紧 | 普 通 车 床 | CA6136 |  | 三爪卡盘、卡盘、刀架扳手等 | 夹持毛坯外圆伸出50找正夹紧 | 2min |  |
| 2 | 车端面 |  |  |  | 45°弯头刀 | 车端面 | 2min |  |
| 3 | 车外圆 |  |  |  | 90°外圆偏刀 | 车M22×1.5螺纹外圆至长度 | 2min |  |
| 4 | 切槽 |  |  |  | 切槽刀 | 切4×Φ20槽 | 5min |  |
| 5 | 车螺纹 |  |  |  | 60°三角螺纹刀 | 车M22×1.5螺纹 | 15min |  |
| 6 | 车端面、切断 |  |  |  | 切断刀、 45°弯头刀 | 按总长切断，调头车端面倒角 | 10min |  |
| 7 | 检验 |  |  |  | 0~150mm游标卡尺、0~25mm千分尺M22×1.5螺纹环规等 | 5min |  |
| 编制 | 邹发金 | 审核 |  | 批准 |  | 会签 |  | 编制日期 | 2005.5 |

普通车床加工工艺卡

| 南昌大学 工程训练中心 | 普通车床加工工艺卡 | 产品型号 | 零件号 | 零件名称 | 件数 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实训产品 | CG002 | 球体 | 1件 | 共1页 |
| 零件加工路线 |  | 零 件 规 格 |
| 车间 D-3 | 工序 |  | 材料 | Q235钢 Φ25圆棒 |
| 库房 | 下料 |  | 重量 | 0.14 kg |
| 车工 | 去毛刺 |  | 毛坯料尺寸： Φ25×34mm |
| 车工 | 粗车 |  | 零件技术要求 |
| 车工 | 精车 |  | 1. 表面无毛刺 |
| 车工 | 去毛刺 |  |  |
| 检验室 | 检验 |  |  |
| 序号 | 工步 名称 | 设备名称 | 设备 型号 | 工具编号 | 工具 名称 | 工序内容 | 单位工时 | 备注 |
| 1 | 找正 夹紧 | 普 通 车 床 | CA6136 |  | 三爪卡盘、卡盘、刀架扳手 | 夹持毛坯外圆伸出40找正夹紧 | 2min |  |
| 2 | 划线 |  |  |  | 普通R圆弧刀、锉刀等 | 划线长分别为10、20、24处 | 2min |  |
| 3 | 切槽 |  |  |  |  | 圆弧刀在20至24长位置上移动切槽至Φ8 | 5min |  |
| 4 | 车球面 |  |  |  |  | 车前面R10，车后面R10 | 15min | R规R10 |
| 5 | 锉光切断 |  |  |  |  | 用锉刀锉光球面后到总长切断，去毛头 | 5min |  |
| 6 | 检验 |  |  |  | 0~150mm游标卡尺 | 5min |  |
| 编制 | 邹发金 | 审核 |  | 批准 |  | 会签 |  | 编制日期 | 2005.5 |

普通车床加工工艺卡

| 南昌大学 工程训练中心 | 普通车床加工工艺卡 | 产品型号 | 零件号 | 零件名称 | 件数 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实训产品 | CG003 | 销钉 | 1件 | 共1页 |
| 零件加工路线 |  | 零 件 规 格 |
| 车间 D-3 | 工序 |  | 材料 | Q235钢 φ25圆棒 |
| 库房 | 下料 |  | 重量 | 0.173kg |
| 车工 | 去毛刺 |  | 毛坯料尺寸： φ25×45mm |
| 车工 | 粗车 |  | 零件技术要求 |
| 车工 | 精车 |  | 1. 表面无毛刺 |
| 车工 | 去毛刺 |  |  |
| 检验室 | 检验 |  |  |
| 序号 | 工步 名称 | 设备名称 | 设备 型号 | 工具编号 | 工具 名称 | 工序内容 | 单位工时 | 备注 |
| 1 | 找正 夹紧 | 普 通 车 床 | CA6136 |  | 三爪卡盘、卡盘、刀架扳手等 | 夹持毛坯外圆伸出50找正夹紧 | 2min |  |
| 2 | 车端面 |  |  |  | 45°弯头刀 | 车端面 | 5min |  |
| 3 | 车外圆 |  |  |  | 90°外圆偏刀 | 车外圆φ24±0.15至长41。车外圆φ17±0.15，至长32，车外圆φ12±0.1至长26 | 18min |  |
| 4 | 倒角 切断 |  |  |  | 45°弯头刀切断刀 | φ12±0.1处倒角1×45°后至41长切断 | 10min |  |
| 5 | 车端面 |  |  |  | 45°弯头刀 | 调头: 车端面总长40。倒角1×45° | 5min |  |
| 6 | 检验 |  |  |  | 0~150mm游标卡尺、0~25mm千分尺等 | 5min |  |
| 编制 | 邹发金 | 审核 |  | 批准 |  | 会签 |  | 编制日期 | 2005.5 |

普通车床加工工艺卡

| 南昌大学 工程训练中心 | 普通车床加工工艺卡 | 产品型号 | 零件号 | 零件名称 | 件数 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实训产品 | CG005 | 轴套1 | 1件 | 共1页 |
| 零件加工路线 |  | 零 件 规 格 |
| 车间 D-3 | 工序 |  | 材料 | Q235钢 Φ25圆棒 |
| 库房 | 下料 |  | 重量 | 0.15 kg |
| 车工 | 去毛刺 |  | 毛坯料尺寸：Φ25×33mm |
| 车工 | 粗车 |  | 零件技术要求 |
| 车工 | 精车 |  | 1. 表面无毛刺 |
| 车工 | 去毛刺 |  |  |
| 检验室 | 检验 |  |  |
| 序号 | 工步 名称 | 设备名称 | 设备 型号 | 工具编号 | 工具 名称 | 工序内容 | 单位工时 | 备注 |
| 1 | 找正 夹紧 | 普 通 车 床 | CA6136 |  | 三爪卡盘、卡盘、刀架扳手等 | 夹持毛坯外圆伸出50找正夹紧 | 2min |  |
| 2 | 车端面、外圆 |  |  |  | 90°外圆偏刀、45°弯头刀 | 车端面、外圆Φ24±0.05至长31 | 5min |  |
| 3 | 钻孔 |  |  |  | 中心钻Φ3，麻花钻Φ12 | 钻Φ12孔至长 31mm | 10min |  |
| 4 | 切断 |  |  |  | 切断刀 | 中心钻引孔，去毛头，切断至长31 | 5min |  |
| 5 | 车端面 |  |  |  | 45°弯头刀 | 调头车端面长 30去毛头 | 5min |  |
| 6 | 检验 |  |  |  | 0~150mm游标卡尺、0~25mm千分尺、塞规等 | 5min |  |
| 编制 | 邹发金 | 审核 |  | 批准 |  | 会签 |  | 编制日期 | 2005.5 |

普通车床加工工艺卡

| 南昌大学 工程训练中心 | 普通车床加工工艺卡 | 产品型号 | 零件号 | 零件名称 | 件数 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实训产品 | CG005 | 轴套2 | 1件 | 共1页 |
| 零件加工路线 |  | 零 件 规 格 |
| 车间 D-3 | 工序 |  | 材料 | Q235钢 Φ60×10厚管料 |
| 库房 | 下料 |  | 重量 | 0.32kg |
| 车工 | 去毛刺 |  | 毛坯料尺寸： φ60×28mm |
| 车工 | 粗车 |  | 零件技术要求 |
| 车工 | 精车 |  | 1. 表面无毛刺 |
| 车工 | 去毛刺 |  |  |
| 检验室 | 检验 |  |  |
| 序号 | 工步 名称 | 设备名称 | 设备 型号 | 工具编号 | 工具 名称 | 工序内容 | 单位工时 | 备注 |
| 1 | 找正 夹紧 | 普 通 车 床 | CA6136 |  | 三爪卡盘、卡盘、刀架扳手等 | 夹持毛坯外圆伸出10找正夹紧 | 2min |  |
| 2 | 车端面、镗孔 |  |  |  | 45°弯头刀45°通孔镗刀 | 车端面、镗孔φ46至长26 | 15min |  |
| 3 | 车端面 |  |  |  | 45°弯头刀 | 调头车端面至长25去毛头 | 5min |  |
| 4 | 检验 |  |  |  | 0~150mm游标卡尺、0~25mm千分尺、塞规等 | 5min | 内径量表 |
| 编制 | 邹发金 | 审核 |  | 批准 |  | 会签 |  | 编制日期 | 2005.5 |

普通车床加工工艺卡

| 南昌大学 工程训练中心 | 普通车床加工工艺卡 | 产品型号 | 零件号 | 零件名称 | 件数 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实训产品 | CG001 | 锥体 | 1件 | 共1页 |
| 零件加工路线 |  | 零 件 规 格 |
| 车间 D-3 | 工序 |  | 材料 | Q235钢 Φ25圆棒 |
| 库房 | 下料 |  | 重量 | 0.13 kg |
| 车工 | 去毛刺 |  | 毛坯料尺寸： Φ25×33mm |
| 车工 | 粗车 |  | 零件技术要求 |
| 车工 | 精车 |  | 1. 表面无毛刺 |
| 车工 | 去毛刺 |  |  |
| 检验室 | 检验 |  |  |
| 序号 | 工步 名称 | 设备名称 | 设备 型号 | 工具编号 | 工具 名称 | 工序内容 | 单位工时 | 备注 |
| 1 | 找正 夹紧 | 普 通 车 床 | CA6136 |  | 三爪卡盘、卡盘、刀架扳手等 | 夹持毛坯外圆伸出40找正夹紧 | 2min |  |
| 2 | 车端面、外圆 |  |  |  | 45°弯头刀 90°外圆偏刀、 | 车端面，车大头Φ24至长28 | 5min |  |
| 3 | 车锥面 |  |  |  | 活动扳手、90°外圆偏刀 | 转动小拖板准确角度车锥面至小头Φ16 | 10min |  |
| 4 | 倒角 切断 |  |  |  | 切断刀 | 倒角后至总长切断 | 5min |  |
| 5 | 检验 |  |  |  | 0~150mm游标卡尺等 | 5min | 正弦规 |
| 编制 | 邹发金 | 审核 |  | 批准 |  | 会签 |  | 编制日期 | 2005.5 |

普通车床加工工序卡

| 南昌大学 工程训练中心 | 普通车床加工工艺卡 | 产品型号 | 零件号 | 零件名称 | 件数 | 第1页 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 实训产品 | CG004 | 综合件 | 1件 | 共1页 |
| 零件加工路线 |  | 零 件 规 格 |
| 车间 D-3 | 工序 |  | 材料 | Q235钢 Φ25圆棒 |
| 库房 | 下料 |  | 重量 | 0.25 kg |
| 车工 | 去毛刺 |  | 毛坯料尺寸： Φ25×65mm |
| 车工 | 粗车 |  | 零件技术要求 |
| 车工 | 精车 |  | 1. 表面无毛刺 |
| 车工 | 去毛刺 |  |  |
| 检验室 | 检验 |  |  |
| 序号 | 工步 名称 | 设备名称 | 设备 型号 | 工具编号 | 工具 名称 | 工序内容 | 单位 工时 | 备注 |
| 1 | 找正 夹紧 | 普 通 车 床 | CA6136 |  | 三爪卡盘、卡盘、刀架扳手等 | 夹持毛坯外圆伸出70找正夹紧 | 2min |  |
| 2 | 车端面、车外圆 |  |  |  | 活动扳手、90°外圆偏刀、45°弯头刀 | 车端面，车外圆Φ24-0.039，螺纹外圆，锥体大头外圆，至各长度 | 15min |  |
| 3 | 切槽 |  |  |  | 切槽刀 | 切4(2)×Φ18槽 | 5min |  |
| 4 | 车锥面 |  |  |  | 90°外圆偏刀、45°弯头刀 | 转动小拖扳车锥面，倒角去毛头 | 10min |  |
| 5 | 车螺纹 |  |  |  | 60°三角螺纹刀 | 车M22×1.5螺纹 | 15min |  |
| 6 | 钻孔 |  |  |  | 麻花钻Φ12 | 钻Φ12孔 | 10min |  |
| 7 | 切断车R12 |  |  |  | 切断刀，R圆弧刀、锉刀 | 切断后调头：垫铜片夹持Φ24-0.039外圆找正，车R12至总长尺寸。锉光 | 10min |  |
| 8 | 检验 |  |  |  | 0~150mm游标卡尺0~25mm千分尺尺规M22×1.5螺纹环规等 | 5min | 螺纹千分尺三针量棒 |
| 编制 | 邹发金 | 审核 |  | 批准 |  | 会签 |  | 编制日期 | 2005.5 |